# KAN-therm

Состояние на: 08.08.03

- Системы:

1. KAN-therm (труба PE-Xc с антидиффузионной защитой) труба для топления

2. KAN-therm (труба PE-Xc без антидиффузионной защитой) труба для холодного и горячего водоснабжения.

3. KAN-therm (труба PE-RT c антидиффузионной защитой) труба для топления

4. KAN-therm (труба PE-RT без антидиффузионной защитой) труба для холодного и горячего водоснабжения.

5. KAN-therm (труба многослойная PE-Xc/AL/PE-Xc) труба для холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления.

6. KAN-therm (труба PVC-C) труба для холодного и горячего водоснабжения и напольного отопления.

7. KAN-therm (труба PVC-U) труба для холодного водоснабжения.

Вид соединения:

- аксиальная запрессовка, резьбозажимное соединение;

- аксиальная запрессовка, резьбозажимное соединение;

- аксиальная запрессовка, резьбозажимное соединение;

- аксиальная запрессовка, резьбозажимное соединение;

- резьбозажимное соединение, радиальная запрессовка;

- полидиффузионное склеивание;

- полидиффузионное склеивание.

- Типы труб:

- Конструкция: PE-Xc.

Диам. 12x2 мм; 14x2 мм; 16x2 мм; 18x2 мм; 18x2,5 мм; 25x3,5 мм; 32x4,4 мм.

- В бухтах по 200 м: 12x2 мм; 14x2 мм; 16x2 мм; 18x2 мм; 18x2,5 мм.

- В бухтах по 50 м: 25x3,5 мм.

- В бухтах по 25 м: 32x4,4 мм.

- В палете по 4000 м: 12x2 мм; 14x2 мм.

- В палете по 3000 м: 16x2 мм; 18x2 мм; 18x2,5 мм.

- В палете по 1000 м: 25x3,5 мм.

- В палете по 500 м: 32x4,4 мм.

- На бобине 600 м: 18x2 мм.

- Конструкция: PE-Xc.

Диам. 18x2,5 мм; 25x3,5 мм; 32x4,4 мм.

- В бухтах по 200 м: 18x2 мм.

- В бухтах по 50 м: 25x3,5 мм.

- В бухтах по 25 м: 32x4,4 мм.

- В палете по 3000 м: 18x2 мм.

- В палете по 1000 м: 25x3,5 мм.

- В палете по 500 м: 32x4,4 мм.

- Конструкция: PE-RT.

Диам. 12x2 мм; 14x2 мм; 16x2 мм; 18x2 мм; 25x3,5 мм.

- В бухтах по 200 м: 12x2 мм; 14x2 мм; 16x2 мм.

- В бухтах по 50 м: 25x3,5 мм.

- В палете по 4000 м: 12x2 мм; 14x2 мм.

- В палете по 3000 м: 16x2 мм; 18x2 мм.

- В палете по 1000 м: 25x3,5 мм.

- На бобине 600 м: 18x2 мм.

- Конструкция: PE-RT.

Диам. 18x2 мм; 25x3,5 мм; 32x4,4 мм.

- В бухтах по 200 м: 18x2 мм.

- В бухтах по 50 м: 25x3,5 мм.

- В бухтах по 25 м: 32x4,4 мм.

- В палете по 3000 м: 18x2 мм.

- В палете по 1000 м: 25x3,5 мм.

- В палете по 500 м: 32x4,4 мм.

- Конструкция: PE-Xc/AL/PE-Xc.

Диам. 14x2 мм; 16x2 мм; 20x2 мм;  26x3 мм.

- В бухтах по 200 м: 14x2 мм; 16x2 мм; 20x2 мм.

- В бухтах по 50 м: 26x3 мм.

- В палете по 3600 м: 14x2 мм.

- В палете по 2600 м: 16x2 мм; 20x2 мм.

- В палете по 900 м: 26x3 мм.

- Конструкция: PVC-C.

Диам. 16x2 мм; 20x2,3 мм; 25x2,8 мм; 32x3,6 мм; 32x2,4 мм; 40x4,5 мм; 40x3,0 мм; 50x5,6 мм; 63x5,8 мм; 75x6,9 мм; 90x8,2 мм; 110x10,0 мм.

- В отрезках по 3 м: Диам. 16x2 мм; 20x2,3 мм; 25x2,8 мм; 32x3,6 мм; 32x2,4 мм; 40x4,5 мм; 40x3,0 мм.

- В отрезках по 5 м: Диам. 50x5,6 мм; 63x5,8 мм; 75x6,9 мм; 90x8,2 мм; 110x10,0 мм.

- Конструкция: PVC-U.

Диам. 16x1,2 мм; 20x1,5 мм; 25x1,9 мм; 32x2,4 мм; 32x1,6 мм; 40x1,9 мм; 50x2,4 мм; 63x3,0 мм; 75x3,6 мм; 90x4,3 мм; 110x5,3 мм; 125x6,0 мм; 140x6,7 мм; 160x7,7 мм.

- В отрезках по 4 м: 16x1,2 мм; 20x1,5 мм; 25x1,9 мм; 32x2,4 мм; 32x1,6 мм; 40x1,9 мм; 50x2,4 мм.

- В отрезках по 6 м: 63x3,0 мм; 75x3,6 мм; 90x4,3 мм; 110x5,3 мм; 125x6,0 мм; 140x6,7 мм; 160x7,7 мм.

- Фитинги:

- металлические фитинги из латуни с резьбой

- металлические фитинги из латуни с резьбой и разрезным обжимным кольцом

- металлические фитинги из латуни со штуцерами для соединения с помощью надвижной гильзы

- полимерные фитинги из PPSU для соединения с помощью надвижной гильзы

- фитинги с двумя уплотнительными кольцами снабжены запрессовочной гильзой (радиальная запрессовка)

- Монтажный инструмент:

- гидравлический инструмент с ножным рычагом на диаметры от 14 мм до 32 мм (для соединений с надвижным кольцом)

- ручные запрессовочные клещи со сменными насадками на диам. 14-25 мм

- расширитель для труб PE-Xc и PE-RT

- труборезные ножницы

- роликовый труборез для медных никелированных трубок

- Монтажные операции:

Аксиальная запрессовка

1. Отрезать требуемую длину трубы PE-RT или PE-Xc с помощью ножниц.

2. Надеть кольцо на трубу внутренней фаской в сторону фасонного изделия.

3. Выполнить раскалибровку трубы с помощью расширителя за три цикла. Первые два - неполные, при этом проворачивая расширитель относительно трубы на 20°. Третий цикл - полный.

4. Вставить фасонное изделие в трубу до последнего углубления.

5. Используя инструмент для запрессовки (гидравлический ножной или механический ручной пресс), надвинуть кольцо на трубу. Соединение готово для испытаний на давление.

Резьбозажимное соединение (с резьбозажимным кольцом и конусное)

1. Корпус соединителя ввинтить в фасонное изделие с уплотнением резьбы.

2. Гайку и разрезное кольцо надеть на трубу.

3. Трубу насадить на корпус соединителя и закрутить гайку, зажимающую кольцо.

Радиальная запрессовка

1.Отрезать трубу перпендикулярно ее оси при помощи специальных ножниц.

2. Придать трубе требуемую форму. Изгибать трубу необходимо с использованием пружин с радиусом изгиба не менее 5-ти наружных диаметров трубы.

3.Раскалибровать трубу калибратором и снять фаску с внутренней поверхности.

4. Вставить трубу в соединитель до конца корпуса, контролируя глубину вставки через контрольные отверстия в кольцах.

5. Вложить соединитель в головку пресса. Кольцо имеет выпуклое основание, которое должно быть вложено в гнездо закатывающей головки с целью получения правильного соединения.

6. Запустить пресс и выполнить соединение.

Полидиффузионное склеивание

- Разрезание трубы.

- Снятие фаски с острых краев трубы.

- Очистка и обезжиривание.

- Нанесение слоя клея.

- Вставка трубы в соединитель.

- Удаление избытка клея.

- Преимущества:

- довольно обширный ряд типов труб и видов их соединения

- Недостатки:

- степень сшивки для труб из сшитого полиэтилена – 65% (хотя обычно PE-Xc - 75%)

- диаметры труб из сшитого полиэтилена – 12…32мм => применимость только для поэтажной разводки

- материал PE-Xc более жесткий (по сравнению с PE-Xa)

- эффект памяти формы выражен слабее, чем у труб из PE-Xa

- замерзание воды в трубе не допускается

- диаметры труб из PE-Xc/AL/PE-Xc – 14…26мм => применимость только для поэтажной разводки

- в трубах PE-Xc/AL/PE-Xc возможно температурное отслоение при резких скачках температуры

- Сертификаты:

Есть

- Противопожарная защита:

Отсутствие собственных противопожарных устройств.

- Коэффициент температурного удлинения:

(PE-Xc и PE-RT) 0,14

(PE-Xc/AL/PE-Xc) 0,025

(PVC-C) 0,07

- Расстояние между хомутами:                  гориз.        верт.

PE-Xc и PE-RT диам. 12..18 мм:	 	0,5 м         1,0 м

PE-Xc и PE-RT диам. 25..32 мм:	 	0,8 м         1,0 м

PE-Xc/AL/PE-Xc диам. 14..20 мм:	 	1,0 м         1,0 м

PE-Xc/AL/PE-Xc диам. 26 мм:	 	1,5 м         1,5 м (для 20…26мм)

- Аргументация для систем водоснабжения и радиаторного отопления

## Преимущества:

- довольно обширный ряд типов труб и видов их соединения

- наличие в программе полисульфоновых фитингов

- для плинтусной разводки применяются те же трубы

Недостатки:

- система с трубами из сшитого полиэтилена рассчитана на 6 бар, хотя на более низкие температуры допустимо давление 10 бар

- соединение с резиновыми уплотнительными кольцами (Резьбозажимное соединение, радиальная запрессовка)

- сортамент фасонных частей значительно беднее, чем у систем REHAU

- расширение труб при изготовлении соединения на надвижной гильзе производится в 3 приёма. Изготовление соединения более трудоёмкое и требует более высокой квалификации монтажника

- резьбозажимные соединения нельзя заделывать в стяжку

- при соединении с помощью радиальной запрессовки заужается живое сечение

- фитинги из латуни не устойчивой к выщелачиванию

- трудоемкий процесс выполнения клеевого соединения, требующий чистоты на рабочем месте, монтаж при t 5-40 оC, большое время выдержки до следующего присоединения, нельзя сразу нагружать давлением, вредные вещества при вдыхании клея.