Tехническое описание присадок:

Присадка для добавления в стяжку P  (арт. 12563741003)

Преимущества:

1.  улучшение эластичности и удобства укладки

2.  гомогенизация структуры раствора

3.  увеличение теплопроводности и прочности на сдавливание

4.  улучшение теплотехнических характеристик

Применение:

Присадка для добавления в стяжку P может применяться для всех цементных стяжек.

Технические характеристики:

| Единица поставки | Пластиковая канистра, 10 кг |
| --- | --- |
| Плотность | 1,1 г/см3 |
| Величина pH | 8 |
| Горючесть | не горючая |
| Хранение | в прохладном и сухом помещении, при температуре не ниже 0°С |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня выпуска |
| Экологический показатель | безвредна |

Расход:

Mприс. = 0,035 x Аст. x dстяжки,

Аст. = площадь стяжки (м2)

dст.= толщина стяжки (см)

Mприс. = требуемое количество присадки P REHAU (кг)

Срок годности присадки составляет 2 года со дня изготовления.  «Годен до___» указано на этикетке канистры.

Присадка для добавления в стяжку ”мини” REHAU с полимерными волокнами (арт. 12616651001)

Преимущества:

1.  устройство тонких стяжек, до 30 мм

2.  значительное увеличение прочности на сдавливание и изгиб

3.  уменьшение количества затворной воды

4. простота укладки

5. минимизируется образование трещин в процессе высыхания и твердения.

Применение:

1.  применяется для всех цементных стяжек

2.  используется во всех системах напольного отопления/охлаждения

Принципиальные требования:

Тонкие стяжки согласно  DIN 185670, с точки зрения несущей способности, при добавлении керамического наполнителя должны соответствовать с точки зрения прогиба обычной цементной стяжке из цемента М 200 толщиной 45 мм над трубами.

Присадка для добавления в стяжку ”мини” удовлетворяет этим требованиям при одновременном повышении доли цемента в стяжке.

Расход:

1.  приблизительно 0,2 кг присадки в стяжку ”мини” на каждый см толщины стяжки и м² площади.

2.  приблизительно 10 г полимерных волокон на каждый см толщины стяжки и м² площади.

3.  расход присадки приблизительно 0,6 кг/м² при толщине стяжки 44 мм (труба RAUTHERM S 14x1,5мм + 30 мм стяжки над трубой) и 44 г/м² полимерных волокон.

Для подготовки раствора в бетономешалке действительны следующие соотношения:

1.   62,5 кг цемента марки М 325

2.  150 кг гравелистого песка с частицами 0 – 4 мм

3.  100 кг гравелистого песка с частицами 4 – 8 мм

4.   приблизительно 20 литров воды

5.   3,12 кг присадки ”мини”

6.   0,20 кг полимерных волокон

Технические характеристики:

| Единица поставки | Пластиковая канистра, 25 кг |
| --- | --- |
| Плотность | 1,05 г/см3 |
| Величина pH | 8 |
| Горючесть | сильно горючая |
| Хранение | в сухом месте, при температуре не ниже 0°С |
| Срок хранения | 12 месяцев со дня выпуска |
| Экологический показатель | подлежит биологической переработке |